

เอกสารใช้ภายในบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่
การป้องกันรอยแตกร้าวถนนและลานจอดรถคอนกรีต
โดยณัฐพล  งามกาละ  ตำแหน่ง วิศวกรโยธา / ฝ่ายควบคุมบริหารงานก่อสร้าง

	โดยทั่วไปการก่อสร้างถนน และลานจอดรถ ซึ่งมีการเทคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นลักษณะพื้นที่กว้างและยาว ตามธรรมชาติของคอนกรีตหลังจากแข็งตัวแล้วจะเกิดการขยายตัวและหดตัวเนื่องมาจากความชื้นและอุณหภูมิ ความเสี่ยงที่จะเกิดรอยแตกร้าวบนพื้นคอนกรีตโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ รอยแตกร้าวที่ไม่มีแบบแผนนอกจากทำให้ไม่สวยงามแล้วยังทำให้การบำรุงรักษาในภายหน้าเป็นไปได้ด้วยความยากอีกด้วย  จึงมีการแบ่ง Joint เพื่อป้องกันการแตกร้าว Joint จะควบคุมให้เกิดขึ้นในบริเวณที่กำหนดซึ่งก็จะมีความเป็นระเบียบและสวยงามมากกว่าและยังบำรุงรักษาได้ง่ายกว่าด้วย
	สำหรับโครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถ อีซูซุแม่กลอง ซึ่งมีแบบแผนการทำรอยต่อ และรายละเอียดของแบบถนนชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างถูกตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมทั้งมีผลทดสอบต่างๆ รวมไปถึงมีการบ่มคอนกรีตอย่างต่อเนื่องหลังจากการเทคอนกรีตแล้วเสร็จ ซึ่งรอยแตกร้าวก็ยังพบบริเวณผิวพื้นลานจอดรถคอนกรีตอีก 
[image: C:\Users\User\Desktop\รูปที่แม่กลอง\272538.jpg][image: C:\Users\User\Desktop\รูปที่แม่กลอง\272541.jpg]








ภาพ งานปรับ/บดอัดชั้นดินเดิม ลูกรัง และหินคลุก โครงการอีซูซุแม่กลอง  
[image: C:\Users\User\Desktop\รูปที่แม่กลอง\272551.jpg][image: C:\Users\User\Desktop\รูปที่แม่กลอง\272550.jpg]








ภาพ งานทดสอบวัสดุชั้นดินเดิม ลูกรัง และหินคลุก โครงการอีซูซุแม่กลอง  
[image: C:\Users\User\Desktop\รูปที่แม่กลอง\272556.jpg][image: C:\Users\User\Desktop\รูปที่แม่กลอง\272540.jpg]








ภาพ งานกั้นแบบ/รอยต่อ และการเตรียมการเทคอนกรีต โครงการอีซูซุแม่กลอง  
[image: C:\Users\User\Desktop\รูปที่แม่กลอง\272555.jpg]
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ภาพ งานเทคอนกรีต และบ่มคอนกรีต โครงการอีซูซุแม่กลอง  
[image: \\192.168.5.20\csm\PROJECT ON GOING\P.336203 ISUZU\Phase 2 -MK\16_Picture\Photos good-MK\IMG_2192.jpg][image: \\192.168.5.20\csm\PROJECT ON GOING\P.336203 ISUZU\Phase 2 -MK\16_Picture\Photos good-MK\IMG_2183.jpg]








ภาพ ถนนและลานจอดรถโครงการอีซูซุแม่กลอง  
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รอยแตกร้าว
รอยแตกร้าว
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รอยแตกร้าว
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รอยแตกร้าว


รอยแตกร้าว






ภาพ รอยแตกร้าวถนนและลานจอดรถ โครงการอีซูซุแม่กลอง 
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ภาพ ผลสำรวจรอยร้าวพื้นถนนและลานจอดรถ โครงการอีซูซุแม่กลอง 

	จากการสำรวจพื้นที่รอยแตกร้าวโครงการอีซูซุแม่กลอง พบว่ามีรอยแตกร้าวทั้งหมด 528 ตร.ม. จากพื้นที่ทั้งหมด 5,897 ตร.ม. ซึ่งคิดเป็น 8.95%


	ต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างโครงการถนนและลานจอดรถที่สำนักงาน COT ลาดพร้าว 124  ได้มีการเสนอและสรุปให้ใช้อุปกรณ์ Crack Inducer ใช้งานบริเวณรอยต่อ เพื่อต้องการให้เป็นการบังคับให้แตกร้าวที่รอยต่อ ไม่ให้เกิดการแตกร้าวแบบไม่มีแบบแผน ( Random Crack ) 
	โดยการจัดซื้อจัดหาวัสดุดังกล่าวค่อนข้างยากเนื่องจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ Crack Inducer ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีคนใช้ จึงใช้วัสดุที่ดัดแปลงมาจากเซี้ยมสำเร็จรูป PVC เนื่องจากมีรูปร่างลักษณะใกล้เคียงกันเพียงแต่วัสดุเซี้ยมสำเร็จรูป PVC จะค่อนข้างบิดตัวง่าย ดังนั้นขณะใช้งานต้องเน้นเรื่องของตำแหน่งให้อยู่ในแนวรอยต่อ
	ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้งานลานจอดรถแล้วสำรวจรอยร้าว พบว่ารอยแตกร้าวอยู่ที่ 24 ตร.ม. จากพื้นที่ทั้งหมด 993 ตร.ม. คิดเป็น 2.41%
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ภาพ Crack Inducer
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Crack Inducer
Crack Inducer







ภาพ Crack Inducer โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถ COT 124
[image: \\192.168.5.20\csm\PROJECT ON GOING\P.906301 ลานจอด COT124\8 Photo\Photos รวม 2\IMG_20200904_085723.jpg][image: \\192.168.5.20\csm\PROJECT ON GOING\P.906301 ลานจอด COT124\8 Photo\Photos รวม 3\IMG_20200927_113132.jpg]
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ภาพ ถนนและลานจอดรถ COT 124
[image: C:\Users\User\Desktop\308789.jpg][image: C:\Users\User\Desktop\308790.jpg]รอยแตกร้าว
รอยแตกร้าว

ภาพ รอยแตกร้าวถนนและลานจอดรถ COT 124

[image: ]ผลบันทึกสำรวจรอยร้าวพื้น
ภาพ ผลสำรวจรอยร้าวพื้นถนนและลานจอดรถ COT 124

	จากการเปรียบเทียบพื้นที่รอยแตกร้าวโครงการอีซูซุแม่กลองและที่สำนักงาน COT 124 ซึ่งเท่ากับ 8.95% และ 2.41% ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าการใช้ Crack Inducer สำหรับงานรอยต่อถนนและลานจอดรถคอนกรีต ส่งผลให้การแตกร้าวของคอนกรีตจะถูกบังคับให้อยู่ในเส้นรอยต่อตามที่กำหนดไว้ การแตกร้าวก็จะลดลง ทำให้ผิวถนนและลานจอดรถสวยงาม และการดูแลบำรุงรักษาผิวหน้าคอนกรีตง่ายไม่ต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยๆด้วย 



กรณีซ่อมรอยแตกร้าว เสนอซ่อม 2 วิธี
1. กรณีรอยแตกร้าวมีความกว้าง และคอนกรีตขาดออกจากกัน กรณีนี้จำเป็นต้องแบ่ง Joint เส้นรอยต่อใหม่และทำการสกัดเสริมเหล็กทั้งส่วน Wire mesh และ Dowel โดยอิงรายละเอียดตามแบบวิศวกรรม
2. กรณีรอยแตกร้าวไม่กว้าง และไม่มีการขยายรอยร้าวเพิ่มขึ้นทั้งส่วนความกว้างและความยาว กรณีจะเสนอเป็นการซ่อมด้วยน้ำยาซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ตัวอย่างเช่น น้ำยามัลซี่บอนด์ ซีลเลอร์ เป็นต้น
[image: F:\MK\memo\061 เสนอวิธีซ่อมถนนที่ร้าว\201315.jpg]

























ภาพ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำยามัลซี่บอนด์ ซีลเลอร์
[image: F:\MK\memo\061 เสนอวิธีซ่อมถนนที่ร้าว\201319.jpg]
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ภาพ ตัวอย่างการซ่อมโดยใช้น้ำยามัลซี่บอนด์ ซีลเลอร์






[bookmark: _GoBack]

คำสำคัญ (3 คำ): ลานคอนกรีต , รอยแตกร้าว , Crack Inducer
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	อนุมัติโดย


(.........…………………….……………...)กรรมการบริหารสายงาน
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	9	บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)
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